Коллекция раздаточная

Волокна

1. Комплектность Коллекция является демонстрационным материалом для проведения занятий по химии. В состав коллекции входят образцы волокон и изготовленных из них тканей, а также образцы волокон для проведения опытов по схеме "Исследования свойств волокон". ПРИРОДНЫЕ; ХИМИЧЕСКИЕ. РАСТИТЕЛЬНЫЕ; ЖИВОТНЫЕ; МИНЕРАЛЬНЫЕ; ИСКУССТВЕННЫЕ; СИНТЕТИЧЕСКИЕ. ЛЁН; ШЕРСТЬ; АСБЕСТ; ВИСКОЗА; КАПРОН. ЛАВСАН. ХЛОПОК; ШЁЛК; СТЕКЛОВОЛОКНО. НИТРОН. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОЛОКОН. №; ВОЛОКНО; Характер горения; Характер остатка; Индикаторы; H2SO4 (60%); NaOH (10%). 3; ЛЁН; Горит быстро с запахом жжёной бумаги; Серая зола (пепел); Лакмус розовый; Устойчиво; Устойчиво. 4; ХЛОПОК. 1; ШЕРСТЬ; Горит медленно, запах жжёных перьев; Чёрный хрупкий шарик, рассыпаю-щийся в порошёк; Лакмус синий; Теряет прочность через 30 мин.; Растворяется, теряет прочность. 2; ШЁЛК. 6; Ацетатное волокно. 5; ВИСКОЗА; Горит быстро с запахом жжёной бумаги; Легко рассыпаю-щийся светло – -серый пепел; Лакмус красный; Теряет прочность; Растворяется. 8; хлорин. 7; КАПРОН; Размягчается, затем плавится с резким запахом; Блестящий коричнево-чёрный шарик; Лакмус синий; Растворяется; Устойчиво. 9; ЛАВСАН; Горит с трудом, коптящим пламенем, коричневые пары; Твёрдый тёмный блестящий шарик; Лакмус синий; Устойчиво; Устойчиво. 10; НИТРОН; Горит быстро, потрескивая, пламя жёлтое, запах жжёных перьев; Твёрдый остаток чёрного цвета; Лакмус синий; Теряет прочность; Набухает. 2. Природные волокна По своему происхождению природные волокна подразделяются на растительные, животные и минеральные. Основным компонентом растительных волокон является целлюлоза. Лён. Волокно получают из стеблей (костры) этого растения посредством их размачивания и механической обработки. Для прочности в льняную ткань обычно добавляют какое-либо синтетическое волокно. Льняная пакля используется в строительстве как изоляционный материал. Хлопок. С растений этой культуры собирают практически готовое сырьё для ткацкой промышленности. Из хлопка можно изготавливать как плотные, так и достаточно тонкие ткани, прекрасно защищающие от холода. Люди ещё в глубокой древности оценили это свойство хлопка и называли его “растительной шерстью” или “цветком-барашком”. Волокна животного происхождения имеют белковую природу. Шерсть. В коллекции представлена шерсть овцы породы меринос. Шерсть используется для приготовления плотных тканей, обладающих прекрасными термоизоляционными свойствами. Шёлк. Родиной шёлкопрядения является Китай. Данное волокно представляет собой белковую нить, выпускаемую тутовым шелкопрядом в на стадии образования кокона. Отличительными свойствами шёлкового волокна являются его высокая прочность и лёгкость, благодаря чему шёлк используется как для изготовления лёгких декоративных тканей, так и для изготовления особо прочной парашютной ткани. 3. Химические волокна Химические волокна по своему происхождению подразделяются на искусственные и синтетические. Искусственные волокна получаются не непосредственно из природных материалов, а посредством их переработки. Вискоза получается посредством переработки природного полимера целлюлозы. Вискозное волокно используется в ткацкой промышленности как для изготовления собственно вискозной ткани, так и в качестве добавки к шерстяной ткани, что позволяет придать последней большую прочность. Синтетические волокна получаются из синтетических высокомолекулярных соединений. Капрон. Химическое название - полиамид. Полимер, из которого получают это волокно, можно рассматривать как продукт поликонденсации ε-аминокапроновой кислоты. Наряду с высокой прочностью капроновое волокно характеризуется устойчивостью к истиранию и деформации. Вместе с тем термостойкость капрона сравнительно невелика. Капрон применяется не только в ткацкой промышленности, также он используется для изготовление рыболовных сетей, фильтровальных материалов, каркасов автопокрышек. Лавсан. Химическое название – полиэфир. Полимер, используемый для производства лавсана, синтезируют путём поликонденсации спирта этиленгликоля и терефталевой кислоты. Лавсан – хороший диэлектрик, обладает большой прочностью, износо-, термо- и светостойкостью. Широко применяется для изготовления тканей, трикотажных изделий, обивочных материалов. Ввиду негигроскопичности лавсана его используют с добавками. Нитрон. Химическое название – полиакрилнитрил. Получается посредством поликонденсации акриловой кислоты. Применяется для изготовления тканей и искусственного меха, (нитрон называют синтетической шерстью). 4. Правила хранения Коллекцию хранить в сухом месте, избегать попадания стекло- и асбоволокна на слизистые оболочки